Инструкция по применению ОС 52-20

Подготовка бетонной поверхности

Поверхность очищается от пыли, загрязнений и плоходержащейся старой краски. При первичном окрашивании бетонных промышленных полов, поверхность шлифуют и обеспыливают.
ВНИМАНИЕ!!! Нанесение композиции производить только на поверхность, влажность которой не превышает 6 %.

Подготовка металлической поверхности

- Окрашиваемая поверхность предварительно должна быть очищена от механических загрязнений, солей, жиров, масел, ржавчины, следов старой краски, имеющей слабое сцепление с поверхностью.

- Механическая очистка поверхности производится до степени St 3 или SA2 - SA2,5.

- В случае невозможности проведения пескоструйной обработки металла, допускается применение преобразователя ржавчины при эксплуатации покрытия при температуре до 100°С. Если после сушки на поверхности остаются пятна исходной не преобразованной ржавчины, эти места следует обработать составом повторно с последующей промывкой водой и осушением поверхности.

- После очистки поверхность обезжиривают ароматическими растворителями (сольвентом, ксилолом). Обезжиривание поверхности производится непосредственно перед окрашиванием и не позднее, чем через 6 часов после механической обработки при работе на открытом воздухе, и 24 часа – при работе внутри помещения.

Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и чистой.

Подготовка материала к нанесению

- Органосиликатная композиция ОС-52-20 перед применением тщательно перемешивается  до однородности и полного исчезновения осадка по всему объему, затем выдерживается в течение 10 минут до исчезновения пузырей.

- Рекомендуемая рабочая вязкость композиции перед нанесением должна быть:

-   при пневматическом распылении – 17-25 с, при безвоздушном распылении – 30-45 с,

-   при нанесении кистью или валиком - 25-35 с.

- Вязкость композиции указана в сертификате качества на нее. Измерение вязкости производится вискозиметром ВЗ-246 с соплом диаметром 4 мм при температуре(20±2)°С.

- При необходимости разбавления и доведения до рабочей вязкости используют ароматические растворители (толуол, ксилол).

- При перерывах в работе композиция должна храниться в плотно закрытой таре, перед началом работы композицию необходимо перемешать и выдержать не менее 10 мин.

Процесс окрашивания

- Нанесение композиции производится не менее чем в два слоя методами пневматического, безвоздушного распыления, валиком, кистью.

- Окраска производится по сухой, обезжиренной поверхности при температуре окружающего воздуха и подложки от -20°С до +35°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

- При окрашивании при отрицательных температурах для предотвращения образования инея и ледяной корки необходимо проследить, чтобы температура окрашиваемой поверхности была не менее чем на 3°С выше точки росы.

- При пневматическом нанесении расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности должно составлять 200-300 мм, давление воздуха 1,5-2,5 кгс/см2, диаметр сопла 1,8-2,5 мм. Режимы нанесения уточняются в каждом конкретном случае в зависимости от условий работы и марки аппарата для нанесения.

- На сварные швы, торцевые кромки, труднодоступные места перед окрашиванием производится нанесение композиции в виде «полосового слоя» кистью.

- Металлические поверхности окрашиваются в 2-3 слоя с

- промежуточной сушкой между слоями “до отлипа” 0,5 час в зависимости от температуры окружающего воздуха. При отрицательной температуре окружающего воздуха время выдержки увеличивается в 2-3 раза.

- Бетонные, асбоцементные, оштукатуренные, цементнопесчаные поверхности окрашиваются в три слоя.

- Покрытие высыхает до степени 3 в зависимости от влажности и температуры воздуха в течение 2 часов, в дальнейшем идет полимеризация и отверждение покрытия. Время окончательной сушки покрытия при температуре (20±2) °С – 24 часа.

- Количество слоев покрытия определяется толщиной однослойного покрытия, получаемого в зависимости от метода нанесения, общей толщины покрытия и от условий полимеризации.

- Теоретический расход композиции по металлу  составляет 180-250 г/м2

- Теоретический расход композиции по бетону, асбоцементным, оштукатуренным, цементнопесчаным поверхностям составляет 200-250 г/м2.

- рекомендованное количество слоев:

по металлической поверхности6 не менее 2,

по бетонной поверхности: не менее 3 (первый слой пропиточный).

- Разбавители: при температуре нанесения от -20°С до +10°С толуол, при температуре нанесения от +10°С до +35°С ксилол.

- Расход органосиликатной композиции зависит от характера окрашиваемой поверхности, от ее конфигурации и пористости, наличия навыков работы с композицией.

- Транспортирование, монтаж конструкций и оборудования можно производить не ранее, чем через одни сутки после окрашивания в зависимости от температурного режима поликонденсации покрытия.

Условия хранения

Органосиликатную композицию ОС-52-20 хранят в плотно закрытой таре, предохраняют от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от минус 30°С до плюс 30°С.

Срок хранения; 12 месяцев со дня изготовления.