Инструкция по применению эмали АПИКОР износостойкая для пола

1 Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность предварительно должна быть очищена от механических загрязнений,  солей, жиров, масел, не плотно державшейся ржавчины, следов старой краски. Подготавливаемая поверхность должна быть очищена от пыли.

Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и чистой.

Разрыв во времени  между  подготовкой поверхности  и   нанесением лакокрасочного материала  составляет:

- не более 6 часов на открытом воздухе,

- не более 24 часов при работе внутри помещения.

2 Подготовка материала к нанесению

Металлические поверхности перед нанесением эмали должны быть очищены от пыли, грязи, масел.

От ржавчины поверхность тщательно очищают механическим способом до степени очистки от окислов 2 по ГОСТ 9.402. или ручным способом, с последующей обработкой плотно держащихся очагов коррозии в один-два слоя преобразователем ржавчины и нанесении 2-х слоев  Грунт-эмаль 3 в 1  при температуре окружающего воздуха от -25°С до +30°С.

Бетонная, цементная, деревянная поверхности должны быть очищены от пыли, грязи, масел, затем загрунтованы обеспыливающей грунтовкой в один слой или материалом  Апикор Грунт-Л, грунт-лаком ХВ-148 (или аналогом) в один слой с теоретическим расходом 150кг/м2 в зависимости от условий нанесения. Обеспыливающие грунтовки наносят при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С; грунт-лак ХВ-148 и грунт Апикор-Л может быть нанесен при отрицательных температурах до -20°С. Влажность бетона не должна превышать 4%.

3 Нанесение

Эмаль Апикор для пола полностью готова к применению.

Перед применением эмаль необходимо тщательно перемешать по всему объему упаковки.

Возможно разбавление растворителями: толуол,ксилол или  Р-4 до рабочей вязкости, но не более 3-5% от объема эмали.

Эмаль можно наносить кистью, меховым валиком, аппаратами пневматического или безвоздушного распыления, а также наливом и раклей.

Эмаль Апикор для пола- технические характеристики:

Расход эмали на один слой – 400 гр/м2

Необходимое количество слоев: 2, для промышленных полов – не менее 3-х

Время высыхания эмали до степени 3 составляет не более 1 часа при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха не более 80%. 
Формирование окончательного покрытия происходит не ранее, чем через 48 часов после нанесения окончательного слоя.

Влажность бетона не должна превышать 4%.

Для пола важно выдержать покрытие 7 суток при температуре выше +15°С перед началом эксплуатации.

4 Требования безопасности

Охрана труда и техники безопасности осуществляется по техническим документам производителя работ с учетом свойств эмалей.

Токсичность и пожароопасность материала обусловлена наличием в их составе растворителей (Р-4) Растворители по степени воздействия на организм человека относятся к 3 классу опасности, ПДК в воздухе рабочей зоны – 150/50 мг/м3.

Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

При проведении окрасочных работ помещение должно проветриваться. Все работающие с грунтом должны быть обеспечены комплектом спецодежды с использованием средств индивидуальной защиты. При попадании грунта на кожу ее следует снять пастой ДСН-АК (динатриевая соль сульфоянтарной кислоты) или растворителем ксилолом (возможно толуолом или Р-4), затем промыть теплой водой с мылом. При попадании грунта в глаза, их следует промыть теплой водой, а затем обратиться за консультацией к квалифицированному специалисту.

5 Условия хранения

Хранить следует в упаковке производителя в закрытых помещениях или под навесом, обеспечивающим защиту от атмосферных осадков при температуре от -25°С до +30°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Гарантийный срок хранения в заводской герметичной упаковке до вскрытия — 12 месяцев со дня изготовления. Не допускать попадания прямых солнечных лучей на тару с грунтом.